Sự thay đổi tính chất cơ lý bề mặt sợi nano carbon ảnh hưởng đến tính chất cơ lý nanocomposites được khảo sát trong nghiên cứu này. Sự phụ thuộc của tính chất cơ lý vật liệu vào hàm lượng nano carbon và khả năng liên kết giữa sợi nano và epoxy được phân tích. Nanocomposites được khảo sát trên sợi nano carbon chưa xử lý, xử lý plasma trong môi trường khí trơ và xử lý plasma trong môi trường oxy. Sợi nano carbon được phân tán bằng sóng sonic trong môi trường ethanol trước khi cho phân tán vào hỗn hợp epoxy. Khả năng phân tán của sợ nano carbon được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét bề mặt (Scanning electron microscopy, SEM). Qua kết quả phân tích ảnh SEM cho thấy sợi nano carbon phân tán tốt bằng phương pháp sóng sonic vào dung môi ethanol. Kết quả phân tích phổ tán sắc năng lượng tia X (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) cho thấy các nhóm chứa phân tử oxy tồn tại trên bề mặt của sợi nano carbon sau khi xử lý plasma. Tính chất cơ lý của sợi nano carbon/epoxy nanocomposites sau khi xử lý plasma thấp hơn so với sợi carbon nano chưa xử lý khi hàm lượng nano carbon lớn, cho thấy nano carbon đã bị bẻ gãy sau khi xử lý plasma.